**CMA3KA CИЛИKOHOBAЯ УHИBEPCAЛЬНАЯ**

**SILICOT**

ТУ 2257-030-45540231-2009

**Описание продукта**

Cиликоновая смазка с высокими водоотталкивающими, защитно-консервационными, герметизирующими и антифрикционными свойствами..

**Преимущества:**

* Устойчива к вымыванию водой.
* Надежно защищает механизмы от коррозии.
* Термо- и морозостойка.
* Не токсична, не испаряется, прозрачна, не пачкает, не электропроводна.
* Устраняет скрип, защищает от коррозии и обмерзания.

**Назначение:**

Может применяться в легконагруженных узлах трения скольжения и качения (задвижках, механизмах замков, кранах, направляющих, резиновых уплотнениях), а также в оборудовании для подводного плавания. Предназначена для нанесения на металлические поверхности, резину, дерево пластик.

**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | Метод оценки | Значение |
| Внешний вид | Органолептический | Однородное мазеобразное вещество |
| Вязкость базового масла при 40°С, сСт | ГОСТ 33-2000 | 5000 |
| Цвет | белый | Белый |
| Загуститель | Силиконовый каучук | − |
| Плотность, г/см³ | ГОСТ 3900-85 | 0,98±0,02 |
| Коллоидная стабильность, %, не более | ГОСТ 7142 метод Б | 18 |
| Коррозионное воздействие на металлы | ГОСТ 9.080 | Выдерживает |

**Рабочий температурный диапазон:** от -50 °С до +230 °С.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить при температуре от -40 до +40 °C.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.